15.04.2020

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Мы продолжаем изучение МДК.04.01 Техника и технология частично механизированной сварки плавлением в защитном газе. Сегодня мы поговорим о сварочных горелках для полуавтоматической сварки.

Тема урока: Оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе

Цель урока:

1. Изучить устройство и принцип работы сварочных сварочной горелки для полуавтоматической сварки  в среде защитных газов.

2. Познакомиться с правилами эксплуатации горелок.

Приступим.

Горелка - устройство для направления в зону дуги электродной проволоки, подвода к ней сварочного тока, подачи защитного газа, управления процессом сварки. Конструктивно подразделяются на три группы:

1. Для механизмов подачи толкающего типа; только направляют сварочную проволоку в зону сварки;

2. С встроенным в рукоятку механизмом подачи проволоки; подают проволоку механизмом тянущего типа;

3. С комбинированным механизмом подачи тянуще-толкающего типа (система «ПУШ-ПУЛ»).

Сопло горелки цилиндрической или конусной формы делают из мели с гальваническим покрытием.  В сопло устанавливают рассекатели или сеточки (газовые линзы). Металлические сопла горелки изолируют от токоведущих частей.

Горелка соединена с механизмом подачи проволоки гибким шлангом, по которому подаются электродная проволока, сварочный ток, защитный газ, а при больших токовых режимах - и охлаждающая жидкость.

Водяное охлаждение горелки и сопла уменьшает налипание брызг металла при сварке.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГОРЕЛКИ

| - Токопроводящий наконечник; - Сопло; - Спираль; - Направляющая втулка; - Ручка; - Трубка подачи газа; - Пружина; - Микровыключатель; - Плетёнка; - Резиновая втулка; - Штуцер. | 11 1 |
| --- | --- |

Токопроводящие наконечники имеют различные конструкции в зависимости от диаметра сварочной проволоки.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| 1 – Электропроводная проволока; 2 – Токоподводящий наконечник; 3- Направляющая втулка; 4 – Мундштук; 5 – Газовое сопло. |  |  |

Шланг специальной конструкции имеет внутри спираль, по которой подаётся сварочная проволока. Спираль изолирована от токоведущих частей бензостойкой резиной. Вместе с токопроводящей частью помещены изолированные проводники цепей управления. Снаружи шланг покрыт резиновой оболочкой.

Шланг присоединяется к механизму подачи проволоки специальным разъемом. Для горелок ГДПГ-101-10, ГДПГ-301- 8 и ГДПГ-501-4 подключение осуществляется через разъем ВКМ-03 с подводом воды.

Горелки серий: ГДПГ-212, ГДПГ-312, ГДПГ-512 имеют «евроразъёмы».

В комплект поставки горелок входят сменные спирали и токоведущие медные наконечники.

Конструкция горелки типа «ПУШ-ПУЛ»

Технические характеристики горелок

| Марка | Сварочный ток, А (ПН= 60%) | Диаметр проволоки, мм | Длина шланга, м | Тип разъема | Охлаждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГДПГ-101-10 | 160 | 0,8-1,2 | 2 | ВКМ-03 |  |
| ГДПГ-212-1 | 200 | 0,8-1,2 | 3 |  | Газ |
| ГДПГ-312-1 | 315 | 1-1,4 | 3 | ВКМ-01(евро) |  |
| ГДПГ-512-1 | 500 | 1,2-2 | 3 |  |  |
| ГДПГ-510 | 500 ¦ | 1,6-2; 1,6-3* | 3 | Специальный |  |
| ГДПГ-501-4 | 500 | 1,4-2 | 3 | ВКМ-03 | Вода |
| «Агни-10М 200» | 200 | 0,8-1,2 | 3 |  |  |
| «Агни-10М 315» | 315 | 1,2; 1,4 | 3 | Евроразъём | Газ |
| «Агни-10М 380» | 380 | 1,4; 1,6; 2* | 4 |  |  |
| «Агни-10М 315AI» | 315 | 1,6**; 1,8**; 2**; | 4 |  |  |

* диаметр порошковой проволоки;

**диаметр алюминиевой проволоки.

ПРАВИЛА  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ГОРЕЛОК

|  |  | 1. При изменении диаметра или марки электродной проволоки* необходимо заменить направляющую спираль и токопроводящий наконечник. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Перед сваркой продуть горелку сжатым воздухом. |  |
|  | 3. Перед заправкой проволоки в направляющий канал закруглить её конец напильником. |  |
| *В отечественных горелках используются две спирали для стальной проволоки диаметром 0,8 – 1,2 и 1,4 – 2,2 мм. Дляалюминиевой проволоки применяется тефлоновая напрвляющая. В зарубежных горелках направляющий тефлоновый канал и опорную спираль, а также токопроводящую трубку с наконечником заменяют при изменении диаметра проволоки через каждые 0,2 мм. |  |  |
|  | 4. До начала сварки проверить осевую «игру» (люфт) проволоки в канале горелки ( выпустить ориентировочно 8-12 мм проволоки и пошевелить рукой). |  |
|  | 5. Необходимо постоянно следить за естественным износом токоподводящего наконечника. При чрезмерном износе наконечник заменить. |  |
|  | 6. В процессе сварки следить за надёжной затяжкой токоподводящего наконечника. |  |
|  | 7. При сварке регулярно очищать сопло и токопроводящий наконечник от брызг металла. |  |

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ

1. Для каких целей применяют сварочную горелку?

2. Из каких частей состоит токопроводящий наконечник:

3. Какую роль играет гибкий шланг горелки?

4. Что нужно сделать с горелкой перед сваркой?

ОТВЕТЫ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС: kopytin.andrej@yandex.ru с пометкой «Оборудование сварочного поста 5».

Можно ответы написать в тетради, от руки, сделать фотографию и выслать по указанному адресу.